Table of Contents

# 第 1 章（第二版）　奈秒雷射退火中的固相再結晶與摻質活化

範圍：Si 為主，Ge、SiGe、SiC 為對照。涵蓋非熔 SPER、部分熔、全熔 LPER 與爆炸性結晶的機制、方程式、實驗邊界條件與證據強度。

## 0. 閱讀須知

### 0.1 引用與標記

- [@S### p.N]：直接引用來源第 N 頁（PDF 頁碼）。

- [C###]：證據矩陣條目，逐字引文已由程式比對來源文字驗證，見 ledger/evidence.csv。

- {own}：本章自行推導、估算或引入的外部背景值。不是來源內容，數值標示為「外部量級」者必須查證後才能用於製程決策。

頁碼對照：S003、S004 的 PDF 頁碼即期刊頁碼；S001 書本印刷頁碼 = PDF 頁碼 + 136；S002 為預印版面，PDF 頁序即全文頁序。{own}

### 0.2 來源與獨立性

| 編號 | 文獻 | 隸屬 | 本章用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| S001 | Huet，Laser annealing applications，書籍第 4 章（2021） | LASSE / SCREEN [C317] | 應用層級：功率、CMOS、3D、記憶體 |
| S002 | Huet 等，Doping by Laser Thermal Annealing（2016） | LASSE / SCREEN [C125] | 熔融摻雜數據：Si:P、B、Ge、SOI、IGBT、SiC |
| S003 | Tabata 等，UV-LA for Advanced CMOS（2022） | LASSE，設備已商品化 [C229] | SPER 主要來源、LPER 偏析理論 |
| S004 | Arduino 等，Si/SiC Recrystallization Review（2023） | 都靈理工大學 [C031] | 獨立學術來源；非晶膜結晶、SiC |

獨立性判斷：

- S001 至 S003 為同一設備商研究群。SiC 段落在 S001 p.5 與 S002 p.8 幾乎逐句相同 [C304][C120]，應視為一條證據流。

- S003 的 SPER 原始數據來自參考文獻 [46]（Acosta Alba 等，2021）[C609]，作者群另含非設備商人員，但 S003 未標示其隸屬，獨立程度無法由本資料確認。

- S004 獨立，但主題是沉積非晶膜結晶與 SiC，不含植入非晶層 SPER 的數據。

結論：本章 SPER 部分實質上只有一個數據來源（S003，轉述 [46] 與 [57]）。 [C609][C610]

## 1. 學習目標

- 以吸收深度 δ、熱擴散長度 Lth、熔融深度與固化前緣速度 V，建立奈秒雷射退火的尺度分析。

- 用能量平衡估算熔融閾值，並解釋不同文獻閾值相差一個數量級以上的原因。

- 推導多脈衝 SPER 的每發再成長量 Δx，並由此推算脈衝數、溫度均勻性要求與製程視窗。

- 以 kV、溶質捕捉與自補償，解釋熔融再成長的超固溶度活化與其限制。

- 判讀活化數據（薄層電阻、SIMS、差分霍爾、Raman），指出其隱含假設。

- 對跨文獻數據做邊界條件對齊，辨識矛盾與證據缺口。

## 2. 熱預算與時間尺度

S003 指出熱預算在經驗上是溫度（活化能）與時間（動力學）的組合 [C612]。3D 堆疊頂層製程的容許熱預算約 500 °C、數小時 [C201]；S001 寫作 500 °C、至多 2 小時 [C309]。

| 退火類別 | 時間尺度 | 來源 |
| --- | --- | --- |
| 爐管 / RTA | 秒至小時，溫度常高於 1000 °C | [C030] |
| 毫秒雷射 | 數百 µs 至 10 ms，2000 年代中期導入 | [C239][C308] |
| ns UV-LA | 停留時間約 10−7 s（S003 的閘極堆疊 BTI 研究） | [C227][C624] |
| µs UV-LA | µs 級，SPER 產能改善方向 | [C210] |

解讀：S003 認為 ns 至 µs 尺度已長到足以達成熱平衡，但化學與力學上仍為非平衡 [C228]。S004 則籠統寫成在熱力學非平衡條件下運作 [C601]。兩種說法的差異見第 11 節 K14。

## 3. 能量沉積

### 3.1 吸收

Iz=I0e−αz,  δ=1α

[@S004 p.3]

α=4πkλ

{own}

S004 寫成穿透深度正比於 λ/4πk，並把 k 稱為「吸收係數」[C002]。k 實為消光係數，兩式本身相容，錯在名稱。{own}

吸收的能量密度（每單位面積）為：

Fabs=1−R F

{own}

S002 指出植入區的熔點較低、反射率也較低，使雷射耦合更好，與非晶 / 結晶 Si 的差異類似 [C618]。因此相同的入射能量密度在非晶化區會產生較高的溫度，這是選擇性退火的物理基礎 [@S002 p.2]。

### 3.2 光子能量與材料

Eph=hcλ=1239.84 eV nmλ

{own}

| 波長 | 光子能量 | 來源中的對應 |
| --- | --- | --- |
| 1107 nm | 1.12 eV | Si 能隙約 1.1 eV，臨界約 1100 nm [C007] |
| 532 nm | 2.33 eV | a-SiC 能隙 2–2.5 eV，吸收效率低 [@S004 p.15] |
| 308 nm | 4.03 eV | XeCl 準分子 {own} |
| 248 nm | 5.00 eV | S004 寫約 4.9 eV [C029][C503] |

S002 說寬能隙材料的能隙大到「無法以 UV 以上波長的光子激發來放出聲子」[C607]。物理上較精確的說法是：光子能量低於能隙時不產生電子-電洞對，因此無法有效吸收並轉成熱。{own}

### 3.3 能量密度的定義

S004 的 GLA 實驗為 86 nJ、光束腰約 6 µm、能量密度 153 mJ/cm² [C017][C018]。高斯峰值 2E/πw2=152 mJ/cm²，平均 E/πw2=76 mJ/cm² [C502] {own}。文獻中的「能量密度」可能是峰值，也可能是平均值，比較閾值前必須先確認。 S002 的 LT-3100 為準均勻光斑，26 mm × 33 mm 範圍內不均勻度低於 ±4 % [C623]。

## 4. 熱傳導與熔融閾值

### 4.1 控制方程式

ρcp ∂T∂t=∂∂zK∂T∂z+1−R α It e−αz

{own}

熔融時在液固界面加上 Stefan 條件（潛熱 Lm）：

ρLmV=Ks∂Ts∂z−Kl∂Tl∂z

{own}

S004 指出結晶過程可由熱與質量傳輸的巨觀擴散方程描述 [@S004 p.3]；S002 指出相關物理已實作於商用 TCAD [@S002 p.1]。

### 4.2 三個長度尺度

δ=1/α,  Lth≈Dthτ,  LD≈Dltm

{own}

- δ：UV 在 Si 中為奈米級，使熱源集中於表面 [@S003 p.1]。

- Lth：τ=160 ns [C102]、Dth=0.15–0.9 cm²/s（外部量級）時為 1.5–3.8 µm {own}。

- LD：液相摻質擴散係數約 10−4 cm²/s [@S003 p.5]，熔融時間 100 ns 時約 32 nm {own}。

推論：S002 所謂熱預算侷限於「次微米」[C232] 適用於熔融深度，而非升溫深度；同一文獻的 IGBT 案例在 4 µm 深處達到近乎完全活化 [C119]。{own}

### 4.3 熔融閾值的能量平衡估算

忽略潛熱與溫度相依物性，熔化所需的入射能量密度約為：

Fth≈ρcp Tm−T0 maxδ,Lth1−R

{own}

由此可得：Fth∝τ（熱擴散主導時）、∝Tm−T0、∝1/1−R。{own} 範例 2 以此解釋 S002 純 Si 1.7 J/cm² [C104] 與 S004 a-Si 70 mJ/cm² [C010] 的差距。

### 4.4 堆疊、圖形與熱侷限

- SiO​2 層越厚，熱隔絕越好；能量密度是另一個調整手段 [C613]。

- S002 SOI 的製程視窗下限為熔穿 a/c 界面與 EOR 缺陷，上限為熔到 BOX 界面（形成 poly-Si）[C115]，視窗約 0.8 J/cm²、餘裕約 10 % [C114]。

- 鰭數最少的結構熱侷限最強，製程視窗約下移 50 °C [C621]。

- 後段金屬的損傷閾值約 0.35 J/cm²，與 PECVD 氧化層厚度無關 [C116]。

## 5. 相變路徑

### 5.1 四條路徑

| 路徑 | 起始 → 終態 | 驅動與條件 | 摻質行為 | 缺陷與形貌 | 證據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPER（非熔） | 植入非晶層 → 單晶 | 峰值低於非晶熔點，多發熱獨立脈衝 | 擴散強烈受限 [C203]；µs 情形可見表面偏析 [C224] | a/c 界面平坦，RMS 約 0.10 nm [C231][C221] | S003 [C208][C219] |
| 部分熔 | 熔融深度未涵蓋植入尾端 | 能量密度介於表面熔化與熔穿 a/c 之間 | 熔區內盒狀，未熔區殘留 | 未熔區頂部形成擴展缺陷 [C617] | S002 Ge [C111]；S003 [C217] |
| 全熔 LPER（Secondary Melting） | 熔融層由表面向下擴展，以基板為晶種磊晶 | 熔深超過 a/c 界面與 EOR | 盒狀輪廓 [C204]；可超越固溶度 [C302] | 仍可能有起自 a/c 界面的堆疊缺陷 [C218] | S002、S001、S003 |
| 爆炸性結晶 / EM | 薄液層（數至 10 nm）向深處推進 → 多晶 | a-Si 熔點較低，液層固化釋放潛熱熔化下方非晶 | 隨液層移動重新分布 | 多晶 [C213] | S003；Ge [C233]；poly-Si NEMS [C234] |

S003 區分兩種熔融：Secondary Melting 中液層在表面形成並向下延伸；Explosive Melting 中薄液層向深處移動 [@S003 p.6]。

### 5.2 自由能觀點 {own}

非晶 Si 相對結晶 Si 為亞穩相，自由能較高、熔點較低。因此存在一個溫度區間：高於 SPER 有效速率所需溫度、低於 a-Si 熔點。ns SPER 必須在此區間內運作；一旦超過 a-Si 熔點，薄液層產生並固化成多晶，再釋放潛熱推動下一層熔化，形成爆炸性結晶。此觀點與 S002「植入區熔點較低」[C618]、S003 的 EM 描述 [C213] 一致，但兩區間的實際溫度寬度在四份來源中都沒有給出（G1）。

### 5.3 材料差異

- Ge：只有在 a/c 界面與 EOR 缺陷都熔化時（1.05 J/cm²）才得到無缺陷層 [C111]；ED 範圍 0.55–1.05 J/cm²、160 ns [C619]。熔融接面仍有深能階缺陷，造成陷阱輔助穿隧漏電 [C620]。

- SiC：固相或液相機制仍有爭議 [C020]。同為 XeCl 雷射、同為 Al 植入 6H-SiC，結論相反 [C021]。熔融使 C 與 Si 偏析成 Graphite/Poly-Si/4H-SiC [C122]。次熔路線需 1000 發以上 [C305]，以及不造成非晶化的植入與 800 °C 基板加熱 [C306]。

## 6. SPER 動力學（本章核心）

### 6.1 速率方程式

以 Arrhenius 形式描述 a/c 界面速度（外部背景模型，四份來源均未給參數）：

vT=v0exp​−EakBT

{own}

單發脈衝的再成長量為溫度歷程的積分：

Δx=∫vTt dt

{own}

### 6.2 有效時間的推導 {own}

設升降溫為線性、速率 r、峰值 Tp。在峰值附近令 T=Tp−rt，並利用 1/T≈1/Tp+rt/Tp2： {own}

Δx≈vTp−∞∞exp​−Ea rtkBTp2dt=vTp⋅2kBTp2Ea r⏟teff

{own}

物理意義：只有峰值下方約 kBTp2/Ea 的溫度區間對再成長有貢獻。Ea=2.7 eV、Tp=1173 K 時此區間約 44 K（範例 4）。{own}

### 6.3 脈衝數

N ≥ daΔx

{own}

S003 的再成長速率隨雷射能量密度變化 [C622]，最大值為每發 0.8–1.8 nm（約 10 nm 非晶層，摻 B、P、As）[C220]，並指出需超過 20 發 [C209]。以最大值計只需 6–13 發 [C501]，因此實際平均 Δx 約 0.5 nm 或更低。

### 6.4 溫度敏感度與均勻性 {own}

dlnΔxdTp=EakBTp2+2Tp

{own}

Tp=1173 K、Ea=2.7 eV 時約 0.0245 K⁻¹：峰值溫度變化 20 K 使 Δx 變 1.6 倍，50 K 則變 3.4 倍 {own}。

工程含義：

- 光斑不均勻度 ±4 % [C623]，在 Tp−T0≈870 K 時約為 ±35 K，對應每發 Δx 約 2.4 倍差異。{own}

- 熔融製程中，鰭數變化使視窗移動約 50 °C [C621]；若相同的熱侷限效應作用於 SPER，每發再成長量將差 3 倍以上。{own}

- 因此 SPER 的瓶頸不只是產能（脈衝數），也是峰值溫度的空間均勻性。 四份來源都沒有討論這一點（G8）。{own}

### 6.5 一致性檢查：SPER 是否運作在接近 a-Si 熔點？ {own}

以外部文獻量級 Ea≈2.7 eV、v0≈3×106 m/s（須查證），升溫段 100 ns 自 300 K 線性升溫，代入 6.2 節公式（範例 5）： {own}

- Tp=1173 K（900 °C）時，Δx 僅約 10−4 nm；

- 要達到 0.8–1.8 nm/發，即使 Tp=1650 K 也只有約 0.2 nm。

可能解釋（無法以本資料區分）：

- 摻質（B、P、As）會加速 SPER，有效 v0 或 Ea 與本征值不同； {own}

- 實際溫度歷程的高溫停留時間比線性模型長；

- S003 的 SPER 結構為 SOI 型堆疊（a-Si/SiO​2/Si）[C608]，BOX 提高熱侷限，峰值溫度可能接近 a-Si 熔點。

結論：ns SPER 很可能運作在 a-Si 熔點下方很窄的溫度區間內。這是本章提出的待驗證假說，不是來源結論。驗證方法見 G1。 {own}

### 6.6 時間尺度延長：ns 與 µs

- S003 建議把時間尺度延長至 µs 以改善產能 [C210]。

- µs SPER 在 As 植入 SOI 上進行 [C610]，出現摻質表面偏析，近表面活化載子超過 1021 cm⁻³ [C224]。

- ns SPER 是否也有偏析並不確定 [C225]。

依 6.2 節，teff∝1/r：µs 製程升溫速率低約 10 倍，相同峰值下 teff 長約 10 倍，所需脈衝數相應減少。{own}

### 6.7 多脈衝累積的其他例子

- HfO​2 在 TiN 上重複照射可累積提升結晶度，並保持相同的類立方相 [C615]；快速升降溫被認為抑制單斜相成核 [C616]。

- 4H-SiC 次熔路線同樣依賴 1000 發多脈衝 [C305]。

這些與 Si SPER 同屬「每發推進一小步」的累積型固態轉變。{own}

## 7. 熔融再成長的摻質物理

### 7.1 盒狀輪廓

熔融時摻質擴散係數提高到約 10−4 cm²/s，但擴散被限制在熔區內，形成盒狀輪廓 [C204]。熔融期間摻質擴散與非平衡偏析和超快再結晶同時發生 [C237]。

### 7.2 分配係數與溶質捕捉

k=CSCL

[@S003 p.6]

表面偏析需 k<1 [C211]；V 增大時 k 趨近 1 [C212]。S003 引用 Wood 1980 的非平衡偏析模型 [C611]。作為背景：

kV=ke+V/VD1+V/VD

{own}

若液相完全混合，平面固化時的 Scheil 關係給出：

CSf=k C0 1−fk−1

{own}

f 為已固化分率。因 LD（約 30 nm）與熔深同量級，液相不可能完全混合，Scheil 式只能作為表面富集的上限（範例 8）。{own}

### 7.3 固化前緣速度

- S001：1–2 m/s 的較高固化速度對應近乎完全的溶質捕捉 [C313]。

- S003：FinFET Sb 接觸的 V 約 4 m/s（3D TCAD 模擬值）[C215]，預期超過固溶度 10 倍以上 [C216]。

- S003：活性濃度對 V 呈下凸趨勢；提高 V 有利捕捉，但會降低偏析效率，兩者需折衷 [@S003 p.6]。

### 7.4 自補償與缺陷

- Al 於 SiGe 的活性 / 固溶度比幾乎為 1，可能源於自補償，因此低 k 不保證高活化 [C214]。

- 熔深必須到達植入輪廓尾端 [C217]，否則未熔區頂部形成擴展缺陷 [C617]。

- 即使全熔，起自 a/c 界面的堆疊缺陷仍可能出現 [C218]。

### 7.5 代表性數據

| 案例 | 條件 | 結果 | 來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| Si:P 磊晶 40 nm、4.6 % P | 1.8 J/cm²、160 ns，全熔 | 全部 P 活化，擴散約 3 nm | [C240][C108] |
| Si:P 磊晶 60 nm | 毫秒 1200 °C（固相） | 約 1021 cm⁻³ 活性，約 5 nm 擴散 | [C107] |
| B 1e16 cm⁻²、1 keV | 2 J/cm²、160 ns | 約 40 nm 接面，4 % 應變，無殘留缺陷 | [C109][C110] |
| IGBT P 3 MeV（Rp 2.38 µm） | 8.5–10 J/cm²，輔助加熱至 350 °C | 4 µm 深近乎完全活化 | [C118][C119] |
| p 型接觸 | sub-µs 熔融 | 偏析至界面時 <1e-9 Ω cm² | [C312] |

## 8. 活化的量測與判讀

### 8.1 由薄層電阻推估濃度

1Rs=q0dμx nx dx ≈ q μ n d

{own}

S003 的 SPER 薄膜電阻率推估假設導電層厚度等於非晶化深度 [C223]，並由此推論 SPER 活性濃度可能高於 LPER [C222]。若實際導電層較薄，n 被低估；若遷移率取值偏高，n 也被低估（範例 9）。{own}

### 8.2 其他手法

- 差分霍爾（DHEM）可得深度解析的活性濃度與遷移率 [C224]。

- SIMS 只給化學濃度，須與 SRP/Hall 比對才能得到活化率 [@S002 p.7]。

- Raman 結晶分率：fc=Ic/Ic+Ia [C015]。

### 8.3 去活化

- S001 指出 CMOS 量產未採用熔融退火，主因是後續熱預算造成的去活化 [C301]。

- S003 以 ns UV-LA 作去活化測試，至次毫秒累積時間時薄層電阻劣化至多約 5 % [C226]；此測試不能代表 400–500 °C、數小時的爐管燒結（G4）。

## 9. 跨來源比較

### 9.1 結論一致性矩陣

| 命題 | S001 | S002 | S003 | S004 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 熔融退火可超越固溶度、近完全活化 | 支持 [C302][C310] | 支持 [C108] | 支持 [C216] | 未涉及 | 一致，但 S001–S003 不獨立 |
| 熔融使擴散侷限於熔區 | 支持 [C238] | 支持 [C108] | 支持 [C204] | 支持 [C237] | 一致，含獨立來源 |
| ns 雷射可非熔 SPER | — | 提及 SPER 為 3D 選項 [C112] | 數據 [C219][C220] | 未涉及 | 單一數據源 |
| 必須熔穿植入尾端才無缺陷 | — | Ge [C111] | [C217] | — | 一致（同群） |
| SiC 機制為固相 | 次熔可活化 [C306] | 液固兩相皆有活化（未示數據）[C123] | — | 爭議 [C020][C021] | 未定 |
| 亞穩活化是核心效益 | 否定 [C316] | 強調偏析效益 [@S002 p.4] | 強調 [C216] | — | 分歧（同群內部） |
| 已在量產採用 | 功率元件與 ms 矽化物；CMOS 邏輯 sub-µs 未採用 [C603] | 功率與 CIS 已為 process of record [C602] | 已商品化設備 [C229] | 主要仍在研究階段（SiC）[@S004 p.17] | 依應用而異 |

### 9.2 實驗邊界條件總表

| 實驗 | 材料 / 結構 | 波長 | 脈寬 | 能量密度 | 脈衝 / 預熱 / 環境 | 機制 | 頁碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ns SPER | 約 10 nm a-Si，a-Si/SiO​2/Si [C608] | 未載 | ns | 未載（Fig. 10d） | >20 發 | SPER | [@S003 p.6][@S003 p.10] |
| µs SPER | As 植入 SOI [C610] | 未載 | µs | 未載 | 未載 | SPER | [@S003 p.11] |
| FDSOI 延伸區 | 5–7 nm 非晶化 Si | 未載 | ns | 未載 | — | 全熔 | [@S003 p.5] |
| Si:P 磊晶 | 40 nm，4.6 % P | UV | 160 ns | 1.8 J/cm² | 單發 | 全熔 | [@S002 p.3] |
| 高劑量 B | 1e16 cm⁻²、1 keV | UV | 160 ns | 2 J/cm² | 1–5 發 | 全熔 | [@S002 p.4] |
| Ge P/As | 33/40 nm 非晶層 | UV | 160 ns | 0.55–1.05 J/cm² | 單發 | 部分→全熔 | [@S002 p.5] |
| SOI 3D | 23 nm Si / 25 nm BOX，7 nm 氮化物蓋層 | UV | 160 ns | 0.4–1.0 J/cm²（最佳約 0.85） | 單發 | 全熔 | [@S002 p.6] |
| IGBT | P 3 MeV | UV | 160 ns | 8.5–10 J/cm² | 輔助加熱 RT–350 °C | 深熔 | [@S002 p.7] |
| 4H-SiC 次熔 | P 植入 | UV | sub-µs | 0.40 J/cm² 等 | 1000 發 | 非熔 | [@S001 p.5][C241] |
| a-Si（Garcia） | 薄膜 | 355 / 532 nm | 12–15 ns | F1 70 / 110；F2 374 / 304 mJ/cm² | — | 熔融結晶 | [@S004 p.7] |
| a-SiC（Urban） | 薄膜 | 248 nm | 25 ns | 閾值約 250 mJ/cm² | 基板 400 °C，空氣 | 疑似亞穩液相 | [@S004 p.13] |

判讀：S002 的熔融實驗條件完整（脈寬、能量密度、結構），但缺波長數值；S003 的 SPER 實驗連能量密度與脈寬都沒寫。目前文獻中，最關鍵的 SPER 邊界條件反而最不完整。 [@S003 p.10][@S002 p.3]

## 10. 邊界條件核對清單 {own}

比較兩組雷射退火數據之前，逐項確認：

- 起始結構：植入非晶化、沉積非晶、磊晶或單晶？非晶層厚度與 EOR 位置？

- 堆疊：塊材、SOI（BOX 厚度）、蓋層材料與厚度、下方金屬？

- 波長與吸收深度；反射率是否隨相態改變？

- 脈寬與時間波形；能量密度是峰值還是平均值？光斑均勻度？

- 脈衝數、重複頻率（各發是否熱獨立）、預熱溫度、環境氣體（氧含量）？

- 熔融判定方式：TRR、TEM 或推論？

- 活化量測：SIMS、SRP、Hall、DHEM 或薄層電阻推估？假設了什麼厚度與遷移率？

- 後續熱預算：是否做過去活化測試？條件為何？

## 11. 矛盾與表述問題

| 編號 | 內容 | 來源 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | S004 把 Si 奈秒退火描述為熔融再結晶；S003 證明可非熔 SPER | [C006] vs [C208] | 範圍不同（沉積膜 vs 植入層），非事實衝突 |
| K2 | 能量轉為聲子 <1 ps vs 非金屬熱化時間 10−8–10−6 s | [C003] vs [C004]，同屬 S004 | 文獻內部不一致 |
| K3 | k 被稱為吸收係數；513 cm⁻¹ 相對 520 cm⁻¹ 被稱為藍移 | [C002][C019] | 術語錯誤：應為消光係數與紅移 |
| K4 | 「光子能量匹配能隙時結晶」vs UV 遠高於能隙吸收更好 | [C008] vs [C029] | p.6 用語不精確 |
| K5 | 248 nm 寫約 4.9 eV，計算為 5.00 eV | [C029][C503] | 小誤差 |
| K6 | Table 1 的 532 nm 能量密度 478 mJ/cm²，高於內文消融閾值 304 | [C013] vs [C011] | 未解釋 |
| K7 | 需 >20 發 vs 最大速率推得 6–13 發 | [C209] vs [C501] | 平均速率遠低於最大值；分布未公開 |
| K8 | SPER 活化可能高於 LPER（推估）vs 全熔 Si:P 已近 100 % | [C222] vs [C108] | 推估依賴厚度假設 [C223]，且材料不同 |
| K9 | SiC 固相 vs 液相；Baeri 例同時寫固相轉變與液相固化 | [C021][C023][C024] | 機制未定，術語混用 |
| K10 | 純 Si 1.7 J/cm² vs a-Si 70 mJ/cm² | [C104] vs [C010] | 能量平衡可解釋大部分差距（範例 2） |
| K11 | 「solid phase」在 S002 指毫秒非熔退火，在 S003 指 SPER | [C107] vs [C208] | 同詞異義 |
| K12 | 熱預算「次微米」vs 4 µm 深活化 | [C232] vs [C119] | 熔深與升溫深度的混用 |
| K13 | 亞穩活化是否為核心效益 | [C316] vs [C312][C216] | 觀點分歧，連 S001 內部都有 |
| K14 | ns–µs 足以熱平衡、化學非平衡 vs「熱力學非平衡」 | [C228] vs [C601] | S003 較精確：局部熱平衡、相變與化學非平衡 |
| K15 | CMOS 量產從未採用 vs 已為 process of record | [C301][C603] vs [C602] | 非矛盾：前者指 CMOS 邏輯，後者指功率元件與 CIS |
| K16 | 900 °C、10−7 s 常被引用為 ns UV-LA 條件 | [C227] | 該值屬閘極堆疊 BTI 研究 [C624]，不可直接套用於 SPER |
| K17 | 寬能隙「無法激發放出聲子」 | [C607] | 物理表述不精確 |

## 12. 證據缺口

| 編號 | 缺口 | 後果 | 最小補強 {own} |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 無 SPER 的 Ea、v0 或實測脈衝溫度 | 無法驗證 6.5 節假說 | TRR 加熱模擬；同結構爐管 SPER 測 Ea |
| G2 | ns SPER 的波長、脈寬、能量密度、頻率、預熱均未載 | 不可重現 | 取得參考文獻 [46] [C609] 原文 |
| G3 | ns SPER 無直接電性數據 | 活化率未知 | DHEM 或 SRP |
| G4 | 去活化只以 ns UV-LA 測試 | BEOL 長時間熱預算下穩定性未知 | 400–500 °C、0.5–2 h 爐管測試 |
| G5 | SPER 與 LPER 無同片、同摻質對照；Si:P 對照層厚不同（60 vs 40 nm） | 差異無法歸因 | 同晶圓分割 |
| G6 | 高劑量 B 的非熔數據缺乏 | p 型接觸無依據 | B 劑量掃描 SPER |
| G7 | 三份來源同一研究群 | 缺獨立驗證 | 補第三方文獻 |
| G8 | 均勻性與圖形效應對 SPER 的影響未研究 | 6.4 節估計每發差 2–3 倍 | 圖形密度與位置相依的 SPER 測試 |
| G9 | SiC 機制未定 | 無法設計視窗 | 時間解析反射率與 TEM |
| G10 | ns SPER 只在 SOI 型堆疊驗證 [C608][C610] | 塊材 Si 的熱侷限較弱，結論不一定成立 | 塊材與 SOI 並行實驗 |
| G11 | 四份來源幾乎無完整方程式（僅 Beer–Lambert、fc、k=CS/CL） | 本章模型多為外部背景 | 對照 Wood、Aziz、Olson–Roth 原文 |

## 13. 範例

### 範例 1：吸收與光子能量

- 532 nm 光子能量 2.33 eV，僅略高於 a-SiC 能隙 2–2.5 eV，吸收效率低；248 nm 為 5.00 eV，吸收有效 [@S004 p.15] {own}。

- 若 δ=10 nm，10 nm 內吸收 1−e−1=63%，50 nm 內吸收 99.3 % {own}。

### 範例 2：熔融閾值的量級解釋 {own}

取 ρcp≈2.1 J/cm³K（外部量級）。

c-Si，160 ns：Tm−T0≈1387 K，Dth=0.15–0.3 cm²/s，Lth=1.5–2.2 µm，R≈0.6： {own}

Fth≈2.1×1387×1.5–2.2×10−40.4≈1.1–1.6 J/cm2

{own}

與 S002 的 1.7 J/cm² 同量級 [C104]。

a-Si，13 ns：Tm−T0≈1120 K，Dth=0.01–0.05 cm²/s（非晶熱擴散低，外部量級），Lth=0.11–0.25 µm，R≈0.5： {own}

Fth≈0.05–0.12 J/cm2

{own}

與 S004 的 F1 = 70 mJ/cm² 同量級 [C010]。

結論：約 24 倍的差距 [C508] 主要來自三項因素：τ 比約 3.5、非晶較低的熱擴散與熔點、反射率差異。不需要假設任何特殊機制。{own}

### 範例 3：熱擴散與 BOX 隔熱

160 ns 時 SiO​2 中 Lth=0.009×1.6×10−7≈0.38 µm（D 為外部量級）{own}，遠大於 S002 的 25 nm BOX [@S002 p.6]。因此 25 nm BOX 只能部分隔熱，與 S003「越厚隔熱越好」一致 [C613] {own}。

### 範例 4：SPER 有效時間 {own}

Tp=1173 K、T0=300 K、升溫 100 ns，r=8.7×109 K/s，Ea=2.7 eV：

kBTp2Ea=8.617×10−5×117322.7≈44 K

{own}

teff=2×448.7×109≈10 ns

{own}

只有約 10 % 的升溫時間有效貢獻再成長，峰值以下 44 K 之外的熱歷程幾乎不起作用。{own}

### 範例 5：一致性檢查 {own}

以 6.2 節公式，若 v0=3×106 m/s、Ea=2.7 eV（外部量級，須查證）： {own}

| Tp (K) | 1200 | 1400 | 1600 | 1650 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Δx (nm/發) {own} | 1.4×10−4 | 6.5×10−3 | 0.12 | 0.22 |

要達到 S003 的 0.8–1.8 nm/發 [C220]，需要更長的高溫時間、摻質加速，或比本征值更有利的動力學參數。由此推論 6.5 節的假說。{own}

### 範例 6：均勻性對脈衝數的影響 {own}

±4 % 能量密度 [C623] 約對應 ±35 K。Δx 敏感度 0.0245 K⁻¹，e0.0245×35≈2.4。

若中心區 0.5 nm/發，邊緣可能僅約 0.2 nm/發。完成 10 nm 需由 20 發增為約 48 發，否則邊緣會殘留非晶。{own}

### 範例 7：盒狀輪廓與劑量

B 劑量 1016 cm⁻²、接面約 40 nm [C109][C110]：

Cbox=101640×10−7=2.5×1021 cm−3

{own}

此值為劑量全數保留時的上限 [C504]。

### 範例 8：Scheil 上限 {own}

k=0.5 時，f=0.95 處 CS/C0=0.5×0.05−0.5=2.24；k=0.9 時為 1.21。

若 V 提高使 k 由 0.5 升至 0.9 [C212]，最後 5 % 固化層的表面富集由 2.24 倍降至 1.21 倍，對應 7.3 節「捕捉 vs 偏析」的折衷。由於液相並未完全混合（LD∼30 nm），實際富集低於此上限。{own}

### 範例 9：薄層電阻推估的敏感度 {own}

假設 Rs=500 Ω/sq、d=10 nm、μ=40 cm²/Vs： {own}

n=1qμRsd=11.602×10−19×40×5×10−4≈3.1×1020 cm−3

{own}

若實際導電層為 5 nm，n 為 6.2×1020；若 μ 實為 30，n 為 4.2×1020。S003 的「SPER 高於 LPER」結論 [C222] 對這兩項假設都敏感 [C223]。{own}

### 範例 10：Sb 捕捉與接觸需求

Ctrap≥10×6.8×1019=6.8×1020 cm⁻³ [C216][C506] {own}，與接觸需求約 1021 cm⁻³ [C207] 尚差約 1.5 倍。

## 14. 複習題

- 推導 teff=2kBTp2/Ear，並說明其物理意義。若改為 µs 製程（r 降低 10 倍），所需脈衝數如何變化？ {own}

- 用 4.3 節的能量平衡，解釋為何非晶化區的熔融閾值較低。列出三個貢獻因素並各自引用來源。 {own}

- S003 稱 ns SPER 需超過 20 發 [C209]，但最大速率推得 6–13 發 [C501]。提出兩種調和解釋，並設計一個可區分的實驗。 {own}

- 為何 ns SPER 可能運作在 a-Si 熔點下方的窄區間？此假說需要哪些數據才能證實或推翻？ {own}

- 比較 SPER 與全熔 LPER 在擴散、活化上限、缺陷、表面形貌、產能、均勻性要求六方面的差異。 {own}

- kV 趨近 1 時，表面偏析與活性濃度各有何變化？Al 於 SiGe 為何是反例？ {own}

- 部分熔為何比非熔或全熔更危險？以 EOR 缺陷的位置說明。 {own}

- S003 以薄層電阻推估 SPER 活性濃度。列出至少三項可能造成偏差的假設，並說明偏差方向。 {own}

- 將 S002 的 SOI 視窗（約 0.8 J/cm²，±10 %）轉換為溫度餘裕。需要哪些額外資料？ {own}

- SiC 的固相或液相爭議為何難以解決？提出一個可判定的量測方案。 {own}

- 為何 S001 認為 3D 整合的價值不在亞穩態活化？在何種後續熱預算下此觀點最成立？ {own}

- 一位工程師把 S003 的 900 °C、10−7 s 直接代入 SPER 模型。指出此做法的問題。 {own}

### 解答要點 {own}

- 對 Arrhenius 在峰值附近線性化後積分；µs 製程的 teff 約長 10 倍，脈衝數約減為 1/10（峰值相同時）。 {own}

- 熔點較低、反射率較低 [C618]；非晶熱擴散低使熱更集中（外部背景）。

- 平均速率遠低於最大值，或能量密度低於取得最大速率的條件 [C622]；以固定能量密度做逐發 TEM 或橢偏量測。

- 範例 5 顯示本征參數下需要接近 a-Si 熔點；需實測溫度歷程與摻質相依的 SPER 參數。 {own}

- SPER：擴散極小、活化受亞穩極限、缺陷少、表面平坦、脈衝多、對溫度高度敏感；LPER：盒狀擴散、活化可超越固溶度、需熔穿 EOR、可能堆疊缺陷、單發、對熔深控制敏感。

- 偏析減弱、捕捉增強；Al 有自補償，活性被限制 [C214]。

- 未熔區頂部聚集植入缺陷，析出成擴展缺陷 [C617]。

- 導電層厚度、遷移率、表面空乏或補償；厚度高估造成 n 低估。

- 需要溫度對能量密度的斜率（模擬或 TRR 校正），並分清峰值與平均能量密度。

- 同類雷射得出相反結論 [C021]；以時間解析反射率搭配截面 TEM，判斷是否出現液相。

- 亞穩態可能被後續熱預算去活化 [C316]；後續熱預算越高越成立。

- 該條件屬閘極堆疊 BTI 研究 [C624]，不是 SPER 實驗，且未給溫度波形。

## 15. 工程結論 {own}

- 熔融 LPER 是證據最充分的高活化路線，有多組實驗與完整的能量密度數據 [C108][C109][C119]，但需熔穿植入尾端 [C217]，且對熔穿 BOX 或過熔敏感 [C115][C315]。

- 非熔 SPER 的優點明確（無擴散、表面平坦）[C203][C221]，但證據只有一個來源、只在 SOI 型堆疊上驗證 [C608]，且關鍵邊界條件未公開（G2）。

- 依本章推導，ns SPER 的每發再成長量對峰值溫度呈指數敏感；光斑均勻性與圖形熱侷限可能比脈衝數更早成為量產瓶頸。這是推論，待 G1 與 G8 驗證。 {own}

- 建議的開發順序：

  - 取得參考文獻 [46] 的完整條件；

  - 在塊材與 SOI 上做能量密度與脈衝數矩陣，量每發 Δx；

  - 用 TRR 或模擬標定峰值溫度；

  - 以 DHEM 量活化；

  - 做 400–500 °C 爐管去活化測試。

## 附錄 A：符號表

| 符號 | 意義 | 單位 |
| --- | --- | --- |
| α、δ | 吸收係數、吸收深度 | cm⁻¹、nm |
| k（光學） | 消光係數 | — |
| k（偏析）、ke | 分配係數、平衡分配係數 | — |
| R | 反射率 | — |
| F、Fth | 能量密度、熔融閾值 | J/cm² |
| Dth、Dl | 熱擴散係數、液相摻質擴散係數 | cm²/s |
| Lth、LD | 熱擴散長度、液相擴散長度 | µm、nm |
| V、VD | 固化前緣速度、擴散速度 | m/s |
| v、v0、Ea | SPER 速度、前置因子、活化能 | m/s、eV |
| Tp、r、teff | 峰值溫度、升溫速率、有效時間 | K、K/s、s |
| Δx、da、N | 每發再成長量、非晶層厚度、脈衝數 | nm、nm、— |
| Rs、μ、n | 薄層電阻、遷移率、活性濃度 | Ω/sq、cm²/Vs、cm⁻³ |

## 附錄 B：本版新增或修正的證據條目

C601–C624 為本版重讀來源後新增，主要涵蓋：S001 第 4.4 至 4.5 節（記憶體、結論）[C603][C604][C605][C606][C614]、S003 參考文獻中 SPER 原始文獻與 SOI 結構 [C608][C609][C610]、S002 光斑均勻度 [C623]，以及 S003 中 900 °C 條件屬於 BTI 研究的澄清 [C624]。

# References

- S001 Huet K., Chapter 4 Laser annealing applications for semiconductor device manufacturing, in Laser Annealing Processes in Semiconductor Technology (Elsevier, 2021) (sources/Chapter-4---Laser-annealing-applications-fo_2021_Laser-Annealing-Processes-i.pdf, sha256 afb2fe9bf6f7)

- S002 Huet K. et al., Doping of semiconductor devices by Laser Thermal Annealing, Mater. Sci. Semicond. Process. (2016), preprint pagination (sources/Doping_of_semiconductor_devices_by_Laser_Thermal_Annealing.pdf, sha256 e0bbbdafb041)

- S003 Tabata T. et al., Recent Progresses and Perspectives of UV Laser Annealing Technologies for Advanced CMOS Devices, Electronics 11, 2636 (2022) (sources/Recent_Progresses_and_Perspectives_of_UV_Laser_Annealing_Technologies_for_Advanced_CMOS_Devices.pdf, sha256 06205cf035fd)

- S004 Arduino D. et al., Silicon and Silicon Carbide Recrystallization by Laser Annealing: A Review, Materials 16, 7674 (2023) (sources/Silicon_and_Silicon_Carbide_Recrystallization_by_Laser_Annealing_-_A_Review.pdf, sha256 65551cd3e944)